Nebenangebote
Dem Bieter wird freigestellt, zusätzlich zu den nachfolgend ausgeschriebenen Konstruktionen Alternativvorschläge in Form eines Nebenangebotes auszuarbeiten. Nebenangebote nach VOB/A sind nur in Verbindung mit einem Hauptangebot zulässig und sind entsprechend zu kennzeichnen. Dabei ist die Gleichwertigkeit der angebotenen mit der vorgegebenen Konstruktion durch Detailzeichnungen, Muster und System-Prüfzeugnisse nachzuweisen. Die angeführten Unterlagen müssen mit Abgabe des Angebots vorliegen.
Grundsätzlich stellt die ausgeschriebene Spezifikation die geforderte Mindestanforderung dar.
Sollten alternativ Abdichtungen mit Kunststoff- oder Elastomerbahnen angeboten werden sind diese entsprechend DIN 18531-3 Tabelle 2 für genutzte Dächer auszuwählen und anzubieten.
Zur Anwendung können daher nur Dach- und Dichtungsbahnen mit einer Mindestdicke von 1,5 mm kommen bei Bahnen aus Ethylen-Copolymerisat-Bitumen (ECB) mit einer Mindestdicke von 2,3mm. Grundsätzlich sind die Folienabdichtungen gemäß DIN 18531-2 Tabelle 2 mit Verstärkung (V) und Kaschierung (K) anzubieten. Des Weiteren müssen die Bahnen mit selbstklebender Schicht sowie bitumenverträglich sein. 
Bei der alternativen Folienabdichtung sind sämtliche Anschlüsse, Abschlüsse, Dichtmanschetten, Klemmleisten zusätzliche Dämmkeile etc. zu berücksichtigen und in das Angebot aufzunehmen. Des Weiteren ist die Dichtigkeitsprüfung je Dachfläche mit einzukalkulieren.
Sämtliche Alternativen sind zu benennen und entsprechende Datenblätter der angebotenen Produkte dem Angebot beizulegen. Die Datenblätter sind mit den entsprechenden Positionsnummern zu kennzeichnen.

