Grundsätzliches

Verfügung zur Verwendbarkeit von Produkten

Die Verfügung zur "Verwendbarkeit von Produkten gemäß DAfStb-Richtlinie "Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmörtel" (2019) [1] als Unterguss von Eisenbahnbrückenlagern im Anwendungsbereich der Eisenbahnen des Bundes" wurde vom EBA erarbeitet und mit dem Geschäftszeichen 213.3-213irsn/003-2110#002-(Vergussbetone) [2] erlassen.

Ausgangssituation

Die Verfügung ist unverzüglich bei der Verwendung von Vergussbetonen und -mörteln im Zusammenhang mit Brückenlagern im Bereich der DB Netz AG zu beachten und umzusetzen. Für aktuelle wird die Verfügung um weitere, unten angegebene Regelungen ergänzt.

Auslöser für diese Verfügung waren Projekte, bei denen aufgrund von terminlich kritischen Sperrpausen sogenannte Schnellvergüsse, die nach wenigen Stunden hohe Frühfestigkeiten erreichen, verwendet wurden. Maßgebliche Herstellerangaben im Zusammenhang mit der Verarbeitbarkeit und der Ausführung ließen sich durch eigene Untersuchungen nicht bestätigen und müssen daher aus Sicht der DB Netz AG teilweise als unzutreffend eingestuft werden.

Obwohl die genannten Schnellvergüsse teilweise nach DAfStb-Richtlinie "Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmörtel" [1] zugelassen sind, konnte die Mindestverarbeitbarkeitszeit von 30 Minuten in den genannten Untersuchungen nicht bestätigt werden. Teilweise wurden Verarbeitbarkeitszeiten von deutlich weniger als 30 Minuten gemessen.

Das Erreichen der Anforderungen nach [1] muss unter Baustellenbedingungen daher teilweise als nicht gegeben angesehen werden, so dass eine ordnungsgemäße Ausführung von Sockeln ohne besondere Kenntnis nicht gewährleistet werden kann.

Die Mischungen zeichnen sich durch eine deutlich schnellere Festigkeitsentwicklung aus. Die die daraus resultieren Eigenschaftsänderungen im Hinblick auf die Verarbeitbarkeitszeiten wurden nicht ausreichend überprüft und die damit verbundenen Risiken nicht als gesonderte Hinweise auf den Datenblättern und Gebinden angegeben.

Ausgangssituation

- In einem aktuellen Projekt wurden in begleitenden Untersuchungen zu o. g. Baustoffen u. a. folgende Abweichungen festgestellt:

- Die Verarbeitbarkeitszeiten für den Temperaturbereich 
T = 5 - 30°C (alle Komponenten vor dem Mischen auf 
5 - 30°C vorgewärmt) liegen zum Teil erheblich unter den auf den Gebinden angegebenen Werten von 30 min.

Eine Fehleinschätzung hinsichtlich der Verarbeitbarkeitszeit kann dazu führen, dass ein ordnungsgemäßer Verguss bei vorzeitigem Ansteifen des Materials nicht mehr möglich ist.

- Die schnelle Festigkeitsentwicklung hat noch andere Folgen, so muss zum Beispiel die Frage der Mindestbewehrung und die Frage der Nachbehandlung zur Vermeidung von frühzeitigen Rissen neu geklärt werden.

- Im Hinblick auf den Bauablauf führt die Frühfestigkeit dazu, dass die Transportsicherungen vorzeitig gelöst werden müssen. Bei Unkenntnis der Materialeigenschaften kann dies zu Schäden führen.

Ergänzende Regelungen

- Die in der DAfStb-Richtlinie „Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmörtel“ [1] angegebenen Quelleigenschaften wurden teilweise nicht erfüllt.

Ergänzende Regelungen:

- Es sind mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf Vorversuche (Simulation eines Vergusses eines repräsentativen Lagers unter Baustellebedingungen an einem Ersatzprüfkörper durch die ausführenden Firmen in Verbindung mit der Überprüfung der Frischmörteleigenschaften durch den Fremdüberwacher) unter Einschaltung einer Fremdüberwachung durchzuführen, bei denen die tatsächliche Baustellensituation nachgestellt wird und die Eignung des Materials für den untersuchten Anwendungsfall nachgewiesen werden muss.

Dabei sind insbesondere auch die bisher nicht im ausreichenden Maße angegebenen Zusammenhänge zwischen Wassermenge/ Frischmörteltemperatur/ Bauteiltemperatur/ Lufttemperatur/ Maschinentemperatur/ Ausbreitmaß/ Sedimentationsstabilität zu überprüfen.

- Der letzte Vergussvorgang muss mit ausreichender Restspalthöhe kontinuierlich in einem Zug erfolgen. Zu geringe Restspalthöhen können bei gleichzeitig ansteifendem Material bedeuten, dass der Vergussbeton bzw. -mörtel nicht mehr vollflächig unter bspw. eine Ankerplatte eingebracht werden kann.

- Die Lagerungsbedingungen der zementgebundenen Vergussbetone und Vergussmörtel aus den Datenblättern der Hersteller sind zu beachten. Gebinde mit Vergussbeton und Vergussmörtel, welche Frost ausgesetzt waren, dürfen nicht weiterverwendet werden, da sich die Eigenschaften der Produkte verändern.

- Für die Sockel ist der Nachweis der Rissbreitenbeschränkung gemäß DIN EN 1992-2, Kapitel 7.3 (inklusive NA) (wk = 0,2 mm) zu führen. Als Wert der Betonzugfestigkeit fct,eff ist mindestens 3,2 MPa anzusetzen.

- Die Ergebnisse aus den Vorversuchen und die Erfahrungen bei der tatsächlichen baulichen Umsetzung sind der DB Netz AG; I.NAI 421 mitzuteilen.

- Die Checklisten [A2] ist durch die Projektleitung auszufüllen und dem Infrastruktureigentümer zu übergeben.

Quellen:

[1]	DAfStb-Richtlinie „Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmörtel“ (Ausgabe 2019)

[2]	Verwendbarkeit von Produkten gemäß DAfStb-Richtlinie „Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmörtel“ (2019“ als Unterguss von Eisenbahnbrückenlagern im Anwendungsbereich der Eisenbahnen des Bundes

Geschäftszeichen 213.3-213irsn/003-2110#002-(Vergussbetone) (Ausgabe 27.02.2023)

Anlagen:

[A1]	Verwendbarkeit von Produkten gemäß DAfStb-Richtlinie „Herstellung und Verwendung von zementgebundenem Vergussbeton und Vergussmörtel“ (2019)“ als Unterguss von Eisenbahnbrückenlagern im Anwendungsbereich der Eisenbahnen des Bundes

Geschäftszeichen 213.3-213irsn/003-2110#002-(Vergussbetone)

[A2]	Checkliste Verwendung von Brückenlagern gemäß Ril 804.5101 und Checkliste Verwendung von Vergussbetonen und -mörtel